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◎YiHuangSheng®公制自锁型钢丝螺套锁紧试验的夹紧力矩和锁紧力矩值
	
钢丝螺套规格
	
夹紧力矩/N. m
	锁紧力矩/N. m

	
	
	第一次拧入 最大
	第五次拧出 最小

	M3
	l. 00
	0.43
	0.06

	M4
	2.40
	0.90
	0.10

	M5
	5.00
	1.60
	0.15

	M6
	8.00
	3.00
	0.25

	M7
	14.00
	4.40
	0.35

	M8
	20.00
	6.00
	0.45

	M8X1
	20.00
	6.00
	0.45

	M10
	40.00
	11.00
	0.80

	M10X 1.25
	40.00
	11.00
	0.80

	M10X1
	40.00
	11.00
	0.80

	M12
	70.00
	16.00
	1.20

	M12X1.5
	70.00
	16.00
	1.20

	M12X1.25
	70.00
	16.00
	1.20

	M12X1
	70.00
	16.00
	1.20

	M14
	110.00
	24.00
	1.60

	M14X1.5
	110.00
	24.00
	l.60

	M14X1.25
	110.00
	24.00
	1.60

	M16
	170.00
	32.0O
	2.20

	M16X1.5
	170.00
	32.00
	2.20

	M18
	220.00
	42.00
	3.00

	M18X2
	220. 00
	42.00
	3.00

	M18X 1.5
	220. 00
	42.00
	3.00

	M20
	320. 00
	55.00
	3.80

	M20X2
	320.00
	55.00
	3.80

	M20X 1.5
	320.00
	55.00
	3.80

	M22
	440.00
	68.00
	4.80

	M22X 2
	440.00
	68.00
	4.80

	M22X1.5
	440.00
	68.00
	4.80

	M24
	550.00
	82.00
	6.00

	M24X2
	550.00
	82.00
	6.00

	M24X1.5
	550.00
	82.00
	6.00

	M27
	800.00
	94.00
	7.50

	M27X2
	800.00
	94.00
	7.50

	M27X 1.5
	800.00
	94.00
	7.50
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◎YiHuangSheng®公制自锁型钢丝螺套锁紧试验的夹紧力矩和锁紧力矩值
	
钢丝螺套规格
	
夹紧力矩/N. m
	锁紧力矩/N. m

	
	
	第一次拧入 最大
	第五次拧出 最小

	M30
	1100. 00
	108.00
	9.00

	M30X 2
	1100.00
	108.00
	9.00

	M30X l. 5
	1 100.00
	108.00
	9.00

	M33
	1500.00
	122.00
	10.50

	M33X2
	1500.00
	122.00
	10.50

	M33X 1. 5
	1 500.00
	122.00
	10.50

	M36
	2000.00
	136.00
	12.00

	M36X 3
	2000.00
	136.00
	12.00

	M36X 2
	2000.00
	136.00
	12.00

	M39
	2500.00
	150.00
	13.50

	M39X 3
	2500.00
	150. 00
	13.50

	M39X 2
	2500.00
	150.00
	13.50



 (
钢丝螺套规格
最大锁定扭矩
最小锁定扭矩
#3(0.099")-56
320z
 
.
 
in
7
 
oz
 
.
 
in
#4(0.112”)-48
48
 
oz
 
.
 
in
10
 
oz
 
.
 
in
#6(0.138”)-40
6
 
lb.
 
in
1.0
lb
.
in
#8(0.164")-36
9
 
1b.
 
in
1.5
lb
.
in
#10(0.190")-32
13
 
lb.
 
in
2.0
lb
.
in
1/4(0.250")-28
30
 
1b.
 
in
3.5
lb
.
in
5/ 16(0.3125")-24
60
 
lb
.
 
in
6.5
lb
.
in
3/8(0.3750")-24
80
 
lb
.
 
in
9.5
lb
.
in
7/16(0
 
. 4375")-20
100
 
lb
.
 
in
14. 0
 
1b.
 
in
1/2 (0.5000")-20
150
 
lb
.
 
in
18. 0
 
1b.
 
in
9/16(0
 
. 5625")-18
200
 
lb
.
 
in
24.01b.
 
in
5/8(0.6250")-18
300
 
lb
.
 
in
32.0
 
lb
.
 
in
3/4(0.7500")-16
400
 
lb
.
 
in
50.0
 
lb
.
 
in
7/8(0.8750")-14
600
 
1b.
 
in
70. 0
 
1b.
 
in
1 (1
 
. 000")-12
800
 
lb
.
 
in
90.0
 
lb
.
 
in
1-1/8(1.125")-12
900
 
lb
.
 
in
117. 0
 
lb
.
 
in
1-1/4(1.250")-12
1000
 
1b.
 
in
143.0
 
lb
.
 
in
1-3/8(1.375")-12
1150
 
1b.
 
in
165. 0
 
lb
.
 
in
1-1/2(1
 
.500" )-12
1350
 
lb
.
 
in
190.0
 
lb
.
 
in
)◎YiHuangSheng® UNC系列美制自锁型钢丝螺套锁紧力
	钢丝螺套规格
	最大锁定扭矩
	最小锁定扭矩

	#2(0.086" )-56
	20 oz.in
	302 . in

	#3(0.099")-46
	32 oz. in
	707 . in

	#4(0.112")-40
	480z. in
	10 oz . in

	#5(0.125”)-40
	75 oz. in
	13 oz . in

	#6(0.138")-32
	6 lb. in
	1.0 1b. in

	#8(0.164”)-32
	9 lb. in
	1.5 lb. in

	#10(0.190")-24
	13 lb. in
	2.01b.in

	#12(0.216”)-24
	24 lb. in
	3.0 lb. in

	1/4(0.250")-20
	30 lb. in
	4.5 lb. in

	5/16(0.3125”)-18
	60 lb. in
	7.51b.in

	3/8(0.3750")-16
	80 lb. in
	12.0 lb. in

	7/16(0. 4375")-14
	100 lb. in
	16.5 1b, in

	1/2(0.5000")-13
	150 1b. in
	24.01b. in

	9/16(0. 5625”) -14
	200 1b. in
	30.01b. in

	5/8(0.6250")-11
	3001b. in
	40.0 lb. in

	3/4 (0.7500")-10
	400 lb. in
	60.01b. in

	7/8(0.8750")-9
	600 lb. in
	82.01b. in

	1(1.000")-8
	800 1b. in
	110.01b. in

	1-1/8(1. 125”)-7
	900 lb. in
	137.01b. in

	1-1 /4(1. 250") - 7
	1000 lb. in
	165. 0 lb. in

	1-3/8(1. 375”)-6
	1150 lb. in
	185.0 1b. in
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OYiHuangSheng。全系列钢丝螺套材质
YiHuangSheng 。 一般选择奥氏体不锈钢06Cr19Ni10(JIS      标准：SUS304),     实际使用中， 由于所需的使用条件不同，包括温度、化学影响、湿度等，亦可提供多种材质以适应于   不同工作环境。
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奥氏体不锈钢Stainless Steel
06Cr19Ni10(JIS  标准：SUS304)
◆最常用，一般用途材料
◆耐热性：425°C短时间，315 °C 长时间
◆室温下最小抗拉强度：1400MPa
◆硬度：RHc  43-50
◆耐腐蚀性：中等
◆磁导率：2-10 G/0 (取决于材料的规格)
奥氏体不锈钢Stainless Steel
06Cr17Ni12Mo2(JIS      标准：SUS316)
◆高耐腐蚀性
◆耐热性：425C短时间，315 °C 长时间
◆室温下最小抗拉强度：1400MPa
◆硬度：RHc   43-50
◆耐腐蚀性：高
◆磁导率：<1G/0
磷青铜Phosphor      Bronze
◆适用于盐水环境
◆耐热性：300°C短时间，250 °C长时间
◆室温下最小抗拉强度：900MPa
◆硬度：HRB  95
◆耐腐蚀性：高
◆磁导率：<1G/0.


Nitroni     C60
◆极好的耐磨性能◆耐腐蚀性：中等
◆室温下最小抗拉强度：900MPa
◆硬度：RHc   43-50 Inconel       X-750
◆极好的耐热性能，750 °C 短时间，550C长 时间；◆耐腐蚀性：高
◆室温下最小抗拉强度：1200MPa
◆硬度：RHc   43-50

钛Titanium
◆耐热性：315°C短时间，250°C长时间
◆室温下最小抗拉强度：1200-1500 MPa
◆硬度：RHc   35-43
◆耐腐蚀性：高
◆磁导率：完全无磁


使用范围及实例
所有材料强度等级大于8.8的标准使用；

普通轻型结构，如铝及铝合金





使用范围及实例
增加耐腐蚀性能，更低螺纹摩擦力；

适用于高等级CrNi 合金钢螺丝；海水、氯水 等高盐、高氯环境




使用范围及实例
导电性能优良，可适用于电器类产品，如汽车 电池组配件；
无磁性，适用于要求绝对无磁产品，如医疗 设备等；


使用范围及实例
与高等级不锈钢螺丝配合使用：不需要额外涂 层或电镀；真空环境下使用

使用范围及实例
适用于高温暴露环境，如：燃气涡轮发动机、 核应用、航空航天设备等。


使用范围及实例
优异的强度重量比；耐腐蚀性高：优良的低温 稳定性：
适用于航空航天器材设备；
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YiHuangSheng®全系列钢丝螺套技术参数表--公制(米制)粗牙

	公称直径
	规  格
	货  号
	技术尺寸
	建议选用
钻头直径
Ф

	公称直径 D
	螺距 P
	公称长度L
	普通型代 码
	自锁型代 码
	螺套圈数 W
	螺套实际 长度mm
	自由状态外径DZ
	

	
	
	XD
	mm
	
	
	
	
	min
	max
	

	1.4
	0.3
	1D
	1.40
	A10142
	B10142
	2.80
	0.70
	1.80
	2.00
	1.50

	
	
	1.5D
	2.10
	A10143
	B10143
	4.40
	1.18
	
	
	

	
	
	2D
	2.80
	A10144
	B10144
	6.20
	1.50
	
	
	

	
1.6
	

0.35
	1D
	1.60
	A10162
	B10162
	3.20
	0.80
	
2.06
	
2.26
	
1.70

	
	
	l .5D
	2.40
	A10163
	B10163
	4.80
	1.35
	
	
	

	
	
	2D
	3.20
	A10164
	B10164
	6.50
	1.90
	
	
	

	
	
	2.5D
	4.00
	A10165
	B10165
	8.00
	2.15
	
	
	

	
	
	3D
	4.80
	A10166
	B10166
	10.10
	2.50
	
	
	

	
2
	

0.4
	1D
	2.00
	A10202
	B10202
	3.20
	0.95
	
2.55
	
2.80
	
2.10

	
	
	1.5D
	3.00
	A10203
	B10203
	5.30
	1.52
	
	
	

	
	
	2D
	4.00
	A10204
	B10204
	7.40
	2.49
	
	
	

	
	
	2.5D
	5.00
	A10205
	B10205
	9.50
	3.10
	
	
	

	
	
	3D
	6.00
	A10206
	B10206
	11.60
	3.70
	
	
	

	
2.5
	

0.45
	1D
	2.50
	A10252
	B10252
	3.60
	1.50
	

3.20
	
3.70
	
2.60

	
	
	1.5D
	3.75
	A10253
	B10253
	5.90
	2.05
	
	
	

	
	
	2D
	5.00
	A10254
	B10254
	8.20
	2.76
	
	
	

	
	
	2.5D
	6.25
	A10255
	B10255
	10.50
	3.88
	
	
	

	
	
	3D
	7.50
	A10256
	B10256
	12.80
	5.00
	
	
	

	
3
	

0.5
	1D
	3.00
	A10302
	B10302
	4.20
	1.49
	

3.70
	

4.35
	

3.10

	
	
	1.5D
	4.50
	A10303
	B10303
	6.80
	2.68
	
	
	

	
	
	2D
	6.00
	A10304
	B10304
	9.40
	3.88
	
	
	

	
	
	2.5D
	7.50
	A10305
	B10305
	12.00
	4.70
	
	
	

	
	
	3D
	9.00
	A10306
	B10306
	14.60
	5.50
	
	
	

	
4
	

0.7
	1D
	4.00
	A10402
	B10402
	4.00
	2.18
	

5.50
	

5.60
	

4.20

	
	
	1.5D
	6.00
	A10403
	B10403
	6.60
	3.93
	
	
	

	
	
	2D
	8.00
	A10404
	B10404
	9.10
	5.03
	
	
	

	
	
	2.5D
	10.00
	A10405
	B10405
	11.70
	6.61
	
	
	

	
	
	3D
	12.00
	A10406
	B10406
	14.30
	8.20
	
	
	

	
5
	

0.8
	1D
	5.00
	A10502
	B10502
	4.40
	3.14
	

6.25
	

6.80
	

5.20

	
	
	1.5D
	7.50
	A10503
	B10503
	7.10
	4.38
	
	
	

	
	
	2D
	10.00
	A10504
	B10504
	9.90
	6.32
	
	
	

	
	
	2.5D
	12.50
	A10505
	B10505
	12.60
	8.22
	
	
	

	
	
	3D
	15.00
	A10506
	B10506
	15.30
	9.48
	
	
	

	

6
	

1
	1D
	6.00
	A10602
	B10602
	4.30
	4.07
	

7.40
	

7.95
	

6.20

	
	
	1.5D
	9.00
	A10603
	B10603
	6.90
	5.64
	
	
	

	
	
	2D
	12.00
	A10604
	B10604
	9.60
	8.07
	
	
	

	
	
	2.5D
	15.00
	A10605
	B10605
	12.20
	9.65
	
	
	

	
	
	3D
	18.00
	A10606
	B10606
	14.90
	12.07
	
	
	

	

8
	

1.25
	1D
	8.00
	A10802
	B10802
	4.80
	5.08
	

9.80
	

10.35
	

8.30

	
	
	1.5D
	12.00
	A10803
	B10803
	7.70
	8.08
	
	
	

	
	
	2D
	16.00
	A10804
	B10804
	10.60
	10.85
	
	
	

	
	
	2.5D
	20.00
	A10805
	B10805
	13.50
	14.09
	
	
	

	
	
	3D
	24.00
	A10806
	B10806
	16.40
	16.30
	
	
	


 (
备注: 1.如需上表所列之外规格产品，
 
如M
 
1.4*0.3-3D、M42*4
.5等，
 
请咨询
Yi
 
Huang
 
Sheng
 
工程师;
) (
®
)2.如需上表所列以外长度产品， 如0.5D、4D等， 请咨询Yi Huang Sheng 工程师;          ®
3.上表中所列钢丝螺套自然状态下圈数， 是以折断槽为起始位置计算,公差为1/4圈; 4.特殊材质、特殊涂层( 镀层)规格产品， 咨询 Yi Huang Sheng® 工程师;
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YiHuangSheng®全系列钢丝螺套技术参数表--公制(米制)粗牙               

	公称直径
	规  格
	货  号
	技术尺寸
	建议选用
钻头直径
Ф

	公称直径 D
	螺距 P
	公称长度L
	普通型代 码
	自锁型代 码
	螺套圈数 W
	螺套实际 长度mm
	自由状态外径DZ
	

	
	
	XD
	mm
	
	
	
	
	min
	max
	

	
10
	
1.5
	1D
	10.00
	A11002
	B11002
	5.00
	6.18
	
11.95
	
12.50
	
10.40

	
	
	1.5D
	15.00
	A11003
	B11003
	8.10
	9.90
	
	
	

	
	
	2D
	20.00
	Al 1004
	B11004
	11.20
	14.83
	
	
	

	
	
	2.5D
	25.00
	A11005
	B11005
	14.20
	17.20
	
	
	

	
	
	3D
	30.00
	A11006
	B11006
	17.30
	20.82
	
	
	

	
12
	
1.75
	1D
	12.00
	A11202
	B11202
	5.30
	7.04
	
14.30
	
15.00
	
12.40

	
	
	1.5D
	18.00
	A11203
	B11203
	8.40
	12.68
	
	
	

	
	
	2D
	24.00
	A11204
	B11204
	11.60
	17.04
	
	
	

	
	
	2.5D
	30.00
	A11205
	B11205
	14.80
	21.51
	
	
	

	
	
	3D
	36.00
	A11206
	B11206
	18.00
	25.70
	
	
	

	
14
	
2
	1D
	14.00
	A11402
	B11402
	5.40
	9.20
	
16.65
	
17.35
	
14.50

	
	
	1.5D
	21.00
	Al1403
	B11403
	8.70
	14.04
	
	
	

	
	
	2D
	28.00
	Al1404
	B11404
	11.90
	19.40
	
	
	

	
	
	2.5D
	35.00
	A11405
	B11405
	15.20
	23.00
	
	
	

	
	
	3D
	42.00
	Al1406
	B11406
	18.50
	26.60
	
	
	

	
16
	
2
	1D
	16.00
	Al1602
	B11602
	6.30
	11.40
	
18.90
	
19.40
	
16.50

	
	
	1.5D
	24.00
	Al1603
	B11603
	10.00
	16.57
	
	
	

	
	
	2D
	32.00
	Al1604
	B11604
	13.07
	21.36
	
	
	

	
	
	2.5D
	40.00
	A11605
	B11605
	17.80
	29.69
	
	
	

	
	
	3D
	48.00
	A11606
	B11606
	21.00
	34.50
	
	
	

	
18
	
2.5
	1D
	18.00
	A11802
	B11802
	5.60
	12.37
	
21.30
	
22.00
	
18.60

	
	
	1.5D
	27.00
	A11803
	B11803
	9.00
	18.30
	
	
	

	
	
	2D
	36.00
	A11804
	B11804
	12.30
	24.59
	
	
	

	
	
	2.5D
	45.00
	A11805
	B11805
	15.70
	32.78
	
	
	

	
	
	3D
	54.00
	A11806
	B11806
	19.00
	38.20
	
	
	

	
20
	
2.5
	lD
	20.00
	A12002
	B12002
	8.40
	18.30
	
23.55
	
24.40
	

20.60

	
	
	1.5D
	30.00
	A12003
	B12003
	10.00
	20.46
	
	
	

	
	
	2D
	40.00
	A12004
	B12004
	13.80
	28.77
	
	
	

	
	
	2.5D
	50.00
	A12005
	B12005
	17.50
	37.50
	
	
	

	
	
	3D
	60.00
	A12006
	B12006
	21.20
	46.23
	
	
	

	
22
	
2.5
	1D
	22.00
	A12202
	B12202
	6.90
	14.00
	
25.90
	
26.90
	

22.60

	
	
	1.5D
	33.00
	A12203
	B12203
	11.00
	22.00
	
	
	

	
	
	2D
	44.00
	A12204
	B12204
	15.00
	31.00
	
	
	

	
	
	2.5D
	55.00
	A12205
	B12205
	19.00
	40.00
	
	
	

	
	
	3D
	66.00
	A12206
	B12206
	22.90
	49.00
	
	
	

	
24
	

3
	1D
	24.00
	A12402
	B12402
	6.30
	17.60
	
28.00
	

29.00
	

24.80

	
	
	1.5D
	36.00
	A12403
	B12403
	10.00
	24.81
	
	
	

	
	
	2D
	48.00
	A12404
	B12404
	13.70
	32.05
	
	
	

	
	
	2.5D
	60.00
	A12405
	B12405
	17.40
	39.29
	
	
	

	
	
	3D
	72.00
	A12406
	B12406
	21.10
	46.53
	
	
	

	
27
	

3
	1D
	27.00
	A12702
	B12702
	7.20
	20.79
	
31.40
	
32.40
	

27.80

	
	
	1.5D
	40.50
	A12703
	B12703
	11.30
	28.80
	
	
	

	
	
	2D
	54.00
	A12704
	B12704
	15.40
	36.81
	
	
	

	
	
	2.5D
	67.50
	A12705
	B12705
	19.50
	44.82
	
	
	

	
	
	3D
	81.00
	A12706
	B12706
	23.60
	52.83
	
	
	

	
30
	

3.5
	1D
	30.00
	A13002
	B13002
	7.80
	25.00
	
34.90
	

36.10
	

30.90

	
	
	1.5D
	45.00
	A13003
	B13003
	11.40
	34.15
	
	
	

	
	
	2D
	60.00
	A13004
	B13004
	15.00
	49.85
	
	
	

	
	
	2.5D
	75.00
	A13005
	B13005
	18.60
	65.55
	
	
	

	
	
	3D
	90.00
	A13006
	B13006
	22.20
	81.25
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备注: 1.如需上表所列以外规格之产品， 2.上表中所列钢丝螺套自然状态下圈数， 3.特殊材质、特殊涂层(镀层)规格产品，


 (
®
)如0. 5D、4D等， 请咨询Yi Huang Sheng 工程师;
是以折断槽为起始位置计算,公差为+1/4圈; 咨询 Yi Huang Sheng® 工程师;

 (
安装工具/
Tools
)


YIHUASHENG
THREAD    INSERTS
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■YiHuangSheng   钢丝螺套(STI)   电动、气动安装工具


[image: ]

◆无螺距引导型电动安装工具
1、适用于安装公制M2-M6、 美制#2-#10钢丝螺套；
2、安装至设定位置后自动反转退出；
3、小巧、轻便，适用于批量安装螺套；
4、速度、驱动电压可调。


[image: ]

◆无螺距引导型电动安装工具
1、适用于安装公制M2-M6、美制#2#10钢丝螺套；
2、安装至设定位置后自动反转退出；
3、可用于安装自锁型钢丝螺套；
4、螺距引导功能可适用于任何外径尺寸的螺套安装。



[image: ]




◆电动、气动工具支架
1、适用于配合电动、气动安装工具实现快递、准确安装钢 丝螺套；
2、可实现360°无阻碍移动，适应所有复杂工件；
3、减轻操作人员劳动强度；
[image: ]4、安装简便，操作简单。





◆气动安装工具
1、适用于安装公制M2--M16、  美制#2:-1/2”钢丝螺套；
2、可用于安装自锁型钢丝螺套；
3、可持续长时间使用；
4、配合支架使用更快捷、高效。

[image: ]
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 (
自攻螺套
 
/
Self
-
tapping
 
Threaded
 
insert
)
[image: ]YiHuangSheng® 自攻螺套技术尺寸


YIHUASHENG®
THREAD  INSERTS

[image: ]

YiHuangSheng® 302型开槽 自攻螺套技术尺寸
	
302型(开槽型)
	
长度    （mm）
	

外螺纹
	参考钻孔直径(mm)
	
钻孔深度 （mm）

	
	
	
	塑胶
	铝合金
	铸铁
	

	M2: 0.4
	6
	W4.5-0 . 5
	4.0-4.1
	4.1-4 . 2
	4.2-4.3
	8

	M2 . 5-0.45
	6
	M4.5-0 . 5
	4 . 0-4.1
	4.1-4.2
	4.2-4.3
	8

	M3-0.5
	6
	M5-0 . 5
	.4.5- 4.6
	4.6-4.7
	4.7-4.8
	8

	M3.5-0.6
	8
	M6-0 . 75
	5.3-5.4
	5.5-5.6
	5.6-5.7
	10

	M4-0 . 7
	8
	M6.5-0.75
	5.8-5.9
	6.0-6 . I
	6.1-6.2
	10

	M5-0.8
	10
	M8-1.0
	7.1-7.2
	7.3-7.5
	7.5-7.6
	13

	M6-1.0
	12
	M9-1.0
	8.1-8.2
	8.3-8.5
	8.5-8.6
	15

	M6-1.0
	14
	M10-1.5
	9.0-9.2
	9.2-9.3
	9.3-9.4
	17

	M8-1 . 25
	15
	M12-1.5
	1.08-11.0
	11-11.2
	11.2-11.4
	18

	M10-1.5
	18
	M14-1.5
	12 . 8-13.0
	13.0-13.3
	13 . 2-13.4
	22

	M12-1.75
	22
	M16-1.5
	14 . 8-15.0
	15.0-15.3
	15.2-15.4
	26

	M14-2.0
	24
	M18-1.5
	16 . 8-17.0
	17.0- 17.3
	17.2-17.4
	28

	M16 2.0
	22
	M20-1.5
	18.8- 19.0
	19.0-19.3
	19.2-19.4
	27

	M18-2.5
	24
	M22- 1.5
	20 . 8-21.0
	21.0-21.3
	21.2 -21.4
	29

	M20-2.5
	27
	M26-1.5
	24. 8 -25.0
	25.0-25.3
	25.2-25 . 4
	32

	M22-2.5
	30
	M26-1.5
	24.8-25.0
	25.0-25.3
	25.2-25.4
	36

	M24-3.0
	30
	M30-1.5
	28 . 8-29.0
	29.0-29.3
	29.2-29.4
	36

	M27-3.0
	30
	M34-1.5
	32 . 8-33.0
	33.0-33.2
	33.2 -33.4
	36

	M30-3.5
	40
	M36-1.5
	34.8 -35.0
	35.0-35.2
	35 . 2-35.4
	46




[image: ]
 (
自攻螺套/
Self-tapping
 
Threaded
 
insert
)
■YiHuangSheng。 自攻螺套技术尺寸及安装方法 YiHuangSheng。307型三孔自攻螺套
	307型  (三圆孔)
	长 度 ( m m )
	外螺纹
	参考钻孔直径(mm)
	钻孔深度 (mm)

	
	
	
	铝合金
	铸铁
	

	M3-0.5
	4
	M5-0.6
	4.6-4.7
	4.7-4.8
	6

	M4-0.7
	6
	M6.5-0.8
	6.0-6.1
	6.1-6.2
	8

	M5-0.8
	7
	M8-1.0
	7.4-7.5
	7.6-7.7
	9

	M6-1.0
	8
	M10-1.25
	9.3-9.4
	9.5-9.6
	10

	M8-1.25
	9
	M12-1.5
	11.1-11.3
	11.3-11.5
	11

	M10-1.5
	10
	M14-1.5
	13.1-13.3
	13.3-13.5
	13

	M12-1.75
	12
	M16-1.75
	15.0-15.3
	15.3-15.5
	15

	M14-2.0
	14
	M18-2.0
	17.0-17.2
	17.3-17.5
	17

	M16-2.0
	14
	M20-2.0
	19.0-19.2
	19.3-19.5
	17




YiHuangSheng,308型三孔自攻螺套

	308型  (三圆孔)
	长 度 ( m m )
	外螺纹
	参考钻孔直径(mm)
	钻孔深度 (mm)

	
	
	
	铝合金
	铸铁
	

	M3-0.5
	6
	M5-0.6
	4.6-4.7
	4.7-4.8
	8

	M4-0.7
	8
	M6.5-0.8
	6.0-6.1
	6.1-6.2
	10

	M5-0.8
	10
	M8-1.0
	7.4-7.5
	7.6-7.7
	13

	M6-1.0
	12
	M10-1.25
	9.3-9.4
	9.5-9.6
	15

	M8-1.25
	14
	M12-1.5
	11.1-11.3
	11.3-11.5
	17

	M10-1.5
	18
	M14-1.5
	13.1-13.3
	13.3-13.5
	22

	M12-1.75
	22
	M16-1.75
	15.0-15.3
	15.3-15.5
	26

	M14-2.0
	24
	M18-2.
	17.0-17.2
	17.3-17.5
	28

	M16-2.0
	24
	M20-2.00
	19.0-19.2
	19.3-19.5
	28






[image: ]·8 ·
自攻螺套安装方法
安装方法如右图。
亦可使用自动化安装 工具实现快速安装。



自攻螺套安装方法
有开槽或三孔的一端向下，将安装 工具有螺纹一端从螺套另一端旋入 直至工具螺帽和螺套紧贴，这时
将螺套垂直对准底孔，旋转工具， 即可将螺套旋入，旋到位后，以一 个扳手卡着安装工具螺帽不动，另 一个扳手逆时针旋转安装工具尾部 四角形，使工具螺母与螺套尾部松 开，之后直接旋转工具柄部使工具 退出螺套即可。


[image: ]
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